Образцы гравировки серебрянной ложки

- Полимер Ultra Met  с текстом нанесен на ложку и проявлен в проявителе

- Остальная часть изделия заклеена прозрачным  скотчем изделие готово к гравировке химической или электрохимической по выбору методу снятия металла.

4. Пример готового изделия, серебренная ложка отгравирована.