Пример гравировки ножа

- Берем готовое изделие, пару раз полируем полировальной пастой ГОИ, там где хотим нанести подарочную гравировку.

- Далее, ватой пропитанной спиртом, убираем остатки полировальной пасты ГОИ.

- Изделие т.е. нож ложим на верхний вал ламинатора, прогревая сталь примерно до 50 град. Цельсия.

- Берем фотополимер, чуть больше размера гравировки на ноже, примерно +5 мм. Со всех сторон.

- Снимаем с фотополимера, целлофановую защитную пленку(легко тянется, матовая, а не глянцевая - термостойкая).

- Прикатываем фотополимер к изделию, той стороной где снята целлофановая пленка, верхним валом ламинотора, температура вала ламинатора 115 град. Цельсия . После прикатывания изделие нагретое до 50 град. Цельсия должно остыть до комнатной температуры.

- Фотополимер нанесен на изделие. Верхняя термопленка на полимере( глянцевая) осталась.

- На глянцевую термопленку на полимере, прикладываем оригинал-макет, выведенный в зеркале на прозрачную кальку(полиграфическая) или пленку для лазерных принтеров.

- Сверху оригинал-макет, фиксируем прозрачным скотчем, далее засвечиваем в ультрафиолетовой камере, 1 мин.

- Далее снимаем с фотополимера верхнюю термопленку, берем кисточку промываем засвеченный фотополимер проявителем. Там где был текст, полмер не засветился и легко вымывается проявителем.

- После промыки в проявителе, споласкиваем водой, вытираем тряпкой и сушим феном.

- Нож ложим в ултьтрафиолетовую камеру и окончательная засветка на 10 мин, для закрепления фотополимера и приданию ему стойкости к кислотам.

- Далее участок подвергается гравировке с помощью килот (для стали или железа это раствор НСl 30% плюс перикись водорода) Раствор наносится кисточкой с пластиковой щетиной.

- После гравировки изделие промывается водой, фотополимер с изделия можно снять кипятком или сильным раствором щелочи типа KOH ил NaOH(едкое кали).

- Все изделие готово!

- Аналогичным методом можно гравировать любые металлические изделия.

При нежелании использовать кислоты, можно воспользоваться электрохимическим методом то есть, берем кисточку с пластиковой щетиной, там где щетинки крепятся металлическим обжимом, накручиваем медный многожильный провод. Берем источник постоянного тока напряжение от 2 до 12 вольт, прекрасно подходит простейщее зарядное устойство для зарядки автомобильных аккумулятовов. Плюсовой провод подключается к металлическому изделию, минусовый к кисточке которую обмакивают в электролит, в качестве электролита используется очень слабый раствор 5% HNO3 (азотная кислота) или любая другая кислота типа H2SO4(серная кислота) концентрация не более 5%, можно использовать пищевую поваренную соль NaCl в виде водного раствора или нитрат натрия NaNO3 абсолютно безопасная соль.